MYC 美容创新突尼斯

生产中检验 (IPQC) 标准操作程序

过程检验作业规范

安徽亦佳表面处理科技有限公司

部门：质量

成立日期：26/04/2026

代码：MYC总氮-WI-QD-003

版本：V0

记录审查

1. 目标
1.1 为产品制造过程中的检验提供依据，确保控制活动的有效性。

2. 应用领域
2.1 适用于MYC安徽工厂所有生产流程的检验作业。

3. 定义
没有任何

4. 程序主体

4.1 首件检验
4.1.1 首件检验的目的是在批量生产开始之前验证产品是否符合要求。
4.1.2 需要首件检验的场合：

注塑：模具、材料、机器、订单的变更；主流程修改；模具修复或机器故障后的恢复；关闭 > 36 小时。

烫金/印刷：更换油墨、丝网、控制、机器、印版；修改流程；故障后恢复；关闭 > 36 小时。

装配：改变生产线、顺序；工艺/参数的修改；失败或改进后的恢复；线路停运 > 36 小时。

喷漆：与装配相同。

冲压：模具、材料、机器、订单的变更；更改设置；失败或改进后的恢复；关闭 > 36 小时。

阳极氧化：改变材料、颜色、顺序；更改设置；失败或改进后的恢复。

抛光：更换材质、订单；更改设置；改善或崩溃后恢复。

植绒：换材质、订单；更改设置；改善或崩溃后恢复。

产品设计变更。

分包：如有需要。
4.1.3 生产准备：发送前，生产检查模具、材料、参数、工具和产品。她填写了“首件验证表”，并将其与样品、“生产订单”和“清洁/生产线准备清单”一起发送给质量部。最小样品数量为：

铸造：足以满足功能匹配（1 个尺寸模具）。

印刷/镀金、组装、喷漆：13 件。

冲压、抛光、阳极氧化、植绒：8 件。
4.1.4 检验员的初步检查：IQC 检验员必须在检验前检查 SIP、物料清单 (BOM)、项目编号、制造订单、物理标准/限制，并确保验证表的准确性。
4.1.5 首件检验：检验员根据质量控制规范、物理标准和色卡检查尺寸、外观和功能。结果记录在 Pr 验证表上第一条，必须经主管批准。

喷漆车间：附着力测试（3M 616胶带、十字测试）、根据材质耐热水测试、其他关键测试（力、扭矩、内部尺寸等）根据规格。

烫金/印刷车间：附着力测试（3M 616胶带、摩擦、酒精、轻微刮擦）、字符位置/尺寸验证以及根据规范进行的其他关键测试。
4.1.6 首件合格：检验员将验证单、由质量团队领导或更高级别人员签名的样品以及外观要求返回生产部门。对于新产品，验证需要质量部门经理的签名。
4.1.7 第一条不符合规定：通知技术人员和生产班组长分析并纠正。更正后提交新样品。

如果 3 次尝试后失败，信息将发送给质量和生产经理以制定决策和行动计划。

如果无法纠正且需要豁免，则由运营部门提交请求，并得到质量经理的建议并获得质量经理的最终批准。
4.1.8 检验期间的生产：在验证之前原则上不应进行生产。如果是这样，应跟踪并重新检查产品。任何异常都会生成质量异常报告。
4.1.9 检验时间：一般≤4小时（特殊项目除外）。
4.1.10 参考样品及归档：

建立参考样品并标记。

成型：2个模具（1个车间，1个品质）+30个模具，用于未来功能配对。

烫金/印刷/组装/喷漆/植绒：6件（1个车间，5个质量）。

冲压/抛光：8件（3个车间，5个质量）。

阳极氧化：5 件（所有质量）+ 车间比色表。

成品：每批5件发货，记录在《发货登记表》中成品样品”。应始终保留至少 1 件。

质量存档所有录音和样本。生产部门保留副本和车间样品。
4.1.11 生产授权：只有在书面质量验证后才能开始生产。

4.2 自我监控
4.2.1由生产操作人员对外观和简单功能进行自检。
4.2.2 操作员：根据色卡/外观极限标牌进行100%检查。报告任何异常情况。可能会保留可疑产品进行再处理并提交给质量部门。
4.2.3 团队领导/技术员：根据规范进行轮流检查，以检测和解决异常情况。

4.3 旋转控制（IPQC）和最终过程控制
4.3.1 旋转控制器 - 尺寸/功能：
* IPQC 检查员检查规格和记录。
*典型频率：
* 成型：1次/组（尺寸），根据需要进行功能匹配。 ELC客户：1次/4小时。
* 烫金/印刷（粘合）：1次/2小时（8片）。
*组装：1次/组/线（13件）。 ELC客户端：1次/2小时（8个）。
* 涂漆（附着力）：1次/2小时； （关键尺寸/功能）：1次/团队/线路（13件）。
* 冲压/抛光/植绒：1次/队（分别为 8、20、20 件）。
* 阳极氧化：收到框架后。
4.3.2 轮换检查——外观和最终检查：
* 检查作业指导书、表格和首件样品的一致性。
* 检查颜色。
* 典型频率（方面）：1次/2小时，收集20件（进行中+整箱）。
* 最终检查：对满箱应用抽样计划。结果记录在研讨会特定的报告中。
4.3.3 异常管理：任何检测到的异常都会立即报告。如果导致批次不合格（≥2个检验周期），则会出具质量异常报告，并根据不合格产品控制程序进行处理。
4.3.4 第一个和最后一个箱子：每班必须检查。

4.4 成品检验（适用于注塑）
4.4.1 生产结束时，生产部门提交1个完整模具。
4.4.2 质量仅检查外观（不检查尺寸/功能）。
4.4.3 如果符合：建立由生产部门签署的“最后物品验证表”。
4.4.4 不合格时：建立该单作为模具修复的依据，并追溯出厂产品，避免污染下道工序。

4.5 产品的判断与鉴别
4.5.1 合规产品：在纸箱标签上贴上蓝色“ACCEPTED”印章。
4.5.2 检测到异常：与质量主管确认。如果验证不符合：
* 发布质量异常报告。
* 在盒子上贴上黄色“异常”标签。
* 对于要丢弃的产品：使用红色“拒绝”标签/区域。
4.5.3 处理时间：生产部门必须在24小时内将填好的质量异常报告返回给质量部门。
4.5.4 报告编号系统实时：
* A、质量反馈报告：车间代码+机器代码（2位）+月份（2位）+流水号（3位）。
* *例如：“ZS0112001”= 成型，机器 01，12 月，第 1 份报告。*
* B、质量异常报告：车间代码+年份（2位）+月份（2位）+序号（3位）。
* *例如：“ZS2204001”= 选角，2022 年 4 月，第 1 份报告。*

* C. 车间代码：

4.6 质量部保存所有相关检验记录。每日必须将《质量异常报告》表格提交给办公室工作人员进行统计和汇总。

5.相关文件：
5.1 MYCAH-OP-GM-20“不合格产品控制程序”
5.2 MYCAH-OP-GM-17“识别和追溯程序”
5.3 MYCAH-WI-QD-001“产品抽样计划”
5.4 MYCAH-WI-QD-005“质量判断标准”

六、相关记录：
6.1 MYC-FM-QD-001 质量异常报告
6.2 MYC-FM-QD-002 首件验证表
6.3 MYC-FM-QD-004 控制记录表尺寸/功能
6.4 MYC-FM-QD-005 轮转及最终检验记录表-注塑车间
6.5 MYC-FM-QD-006 轮换和最终检验记录表-烫金/印刷车间
6.6 MYC-FM-QD-007 轮换和最终检验记录表-装配车间
6.7 MYC-FM-QD-009 验证表上一篇
6.8 MYC-FM-QD-010 装运前检验报告
6.9 MYC-FM-QD-011 旋转控制记录表-冲压车间
6.10 MYC-FM-QD-012 移交件控制记录表
6.11 MYC-FM-QD-013 检验记录表-抛光车间
6.12 MYC-FM-QD-014检验报告-阳极氧化车间
6.13 MYC-FM-QD-015 控制记录表-植绒车间
6.14 MYC-FM-QD-016 控制记录表转折点与结局——喷漆工作坊
6.15 MYC-FM-QD-021 成品保存样品登记册
6.16 MYC-FM-QD-059 最终质量控制（FQC）记录表

7. 附录：无

- 眼睛
      的：

  - 为了在制造过程中使产品检验有章可循，保证检验工作的有效性，特制定本规范。

- 适用范围：

  - 适用于MYC安徽工厂产品各生产过程的检验作业。

- 定
      义：无

- 主文内容：

  - 首件检查。

    - 首件检查是确认正式生产前产品已调整至合格范围内，可以进行正式生产的检查作业。

    - 首件检查的时机：以下情况需执行首件检查：

      - 注塑换模、换料、换机台、换订单、改变主要工艺流程、修模后再生产、机器故障恢复后、停机超过36小时；

      - 烫印更换油墨、网版、换订单、机台、机器故障恢复后、烫金版、改变主要工艺流程、停机超过36小时；

      - 组装换线、换订单、变更工艺流程、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停线超过36小时；

      - 喷涂换线、换订单、变更工艺流程、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停线超过36小时；

      - 冲压换模、换料、换机台、换订单、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产、停机超过36小时；

      - 氧化换料、换颜色、换订单、机器故障恢复后、工艺参数调整、改进后重新生产。

      - 抛光换料、换订单、工艺参数调整、机器故障恢复后、改进后重新生产。

      - 植绒换料、换订单、工艺参数调整、机器故障恢复后、改进后重新生产。

      - 产品设计变更后重新生产；

      - 委外加工需要时。

    - 首检初步确认：需送检的首件产品首先由生产部门按产品工艺规范要求确认其所用模具、原料、工艺参数、治具等符合规定要求，并对产品进行确认，符合要求后填写“首件确认单”，将首件检查样品连同“制造通知单”、“清线点检表”一起送品质做首件确认。其中注塑需取样满足功能交叉配对之模数（其中尺寸测量一模、功能交叉配对或取最大最小尺寸配件交叉配对），印烫取样13件，组装取样13件，喷涂取样13PCS，冲压取样8PCS，抛光取样8PCS，氧化取样8PCS，植绒8PCS。

    - 品检员在进行首检前需认真核对“啜饮”、物料清单表、项目号、“制造通知单”、标准品、限度板等相关资料，核对生产部门填写的“首件确认单”准确无误后方可进行首件确认。

    - 品检员依据“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”和标准品、色水限度板对首件的尺寸、外观、功能进行全面的检验。检验结果记录于“首件确认单”上。“首件确认单”必需经上一级主管审核。

      - 喷涂车间首件检验项目：附着度（3M616胶带百格测试；如客户标准更严格则依客户标准）；水煮测试（恒温水浴锅、PETG/PCTA/PET材质水浴温度是55程度30分钟；聚丙烯材质的水浴温度是75程度30分钟；ABS等其它未指明材质的水浴温度是
      
      程度30分钟），其它参考“喷涂电镀品质通用检验标准书”及其成品“品质检验标准书”中主要项目执行：如拉力、扭力、扣点、镜框内径、粉盘内径尺寸等（由品质组长或以上主管指定）。70

      - 烫印车间首件检验项目：附着度（3M616胶带测试、产品对磨测试、酒精擦拭褪色测试、指甲轻刮字体测试；如客户标准更严格则依客户标准）；字体位置与字体大小（参考产品烫印图稿），其它参考“品质印烫通用检验标准书”及其成品“品质检验标准书”中主要项目执行：如拉力、扭力、扣点尺寸、镜框内径、粉盘内径等（由品质组长或以上主管指定）。

    - 首件确认合格后，品检员依“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”上的外观要求，连同“首件确认单”、首件样品（样品需要品检组长或以上的签字确认）一起反馈给生产部门。新产品的首件确认合格要经过品质课长签字确认。

    - 首件不合格，通知现场技术人员、班长共同分析原因，采取改进措施后，重新进行生产并第二次送样检验，合格后方可批量投入生产。如三次首件仍有不合格时，品质、生产部门需将信息反馈给部门经理，提出改进意见，必要时请专案共同研讨改进。如首件不合格原因无法排除，需特采生产时由生产运营总监提出，品质课长提出评审意见，必要时请专案评审同意，最终由品质经理批准。

    - 首件确认合格前原则上不可生产，如在些期间有产品产生，所生产的产品或零部件需进行追溯抽查、复检，如有异常开出“品质异常单”，按《不合格品控制程序》进行评审处理。

    - 每次首件检查确认时间一般不超过4小时（各工序单独规定、特殊项目除外）。

    - 首件确认合格后，要进行签样留样动作，留样产品尽可能色水、外观要通过的（如有其它情况则需要在标签上注明）。

      - 注塑车间签样两模，一模放在现场
      ，一模品检员留样，装袋贴上留样标签，另外尺寸、功能留样30模，作为以后交叉配对做功能使用；

      - 烫金、印刷、组装、喷涂、植绒部门需签样6个，一个放在现场
      ，5个品检员留样，装袋贴上留样标签。

      - 冲压、抛光需签样8个，3个给现场，5个品检员留样，装袋贴上留样标签。

      - 氧化签样5个全留样，提供色水板给现场作业执行。

      - 成品出货合格后每批需留样5件，装袋贴上留样标签。

      - 成品留样需登记在“成品留样记录表”上，记录存放时间，如有中途取出，则取样人需记录取走时间和数量，注意取样时必须确保至少保留一个不得取走。

      - 品质部保存首件检验的全部记录和品管留样；复印联的所有记录及现场首件样由生产部保留。具体参照《标识与可追溯控制程序》执行。

    - 首件检查经品质部确认合格后，生产部门方可正式生产。首件确认期间如有生产产品需经检验员检验确认是否合格并进行相应处理。

  - 自主检验

    - 自主检验是由生产人员对生产的产品执行外观及简易功能的检验。

    - 其中作业员对生产的产品执行100%全检，作业员需按
      “外观限度板”对产品进行检验。只要发现异常状况，应及时知会现场主管及品检人员进行判定，需要时现场应作相应的改善处理。对已做出之产品生产单位可以自行扣留，经处置后提交品质部检查。具体参照《不合格品控制程序》执行。

    - 班长（技术员）需按“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”上的要求及“外观限度板”要求进行巡回抽检，及时发现和解决出现的质量异常。

  - 制程巡检与终检：

    - 制程巡检：

      - 由品检员依“品质检验标准书”或“产品检验标准卡”和“外观限度板”等检验，依相关标准进行判定，将检验结果记录于对应的巡检检验记录表上。

      - 制程巡检尺寸、功能检测：

        - 注塑每班一次，尺寸每次检测一模，功能如粉饼类的产品每天需交叉配对测试，其它腔数多的产品按实际状况做配对测试；ELC客户：产品每四小时一次;

        - 印刷烫金附着度每2小时一次，每次抽8件进行检测。其它项目依产品不同在首件时规定执行。

        - 组装每班一次（每台机/每条线）抽13件进行检测。ELC客户：半成品尺寸功能检测，8个/2小时；成品4小时/次;

        - 喷涂附着度每2小时检测一次，重要尺寸和功能每班一次（每台机/每条线）抽13件进行检测。

        - 冲压每班一次，每次抽8件进行检测。

        - 抛光每班一次，每次抽20件进行检测。

        - 氧化按收框进行检查记录。

        - 植绒每班一次，每次抽20件进行检测。

    - 制程巡检外观检查与终检：

      - 巡检时首先需查看作业指导书、首件单、首件样是否与实际相符，如有不同或缺失则跟进处理；

      - 然后再进行色水、样品比对作业，色水和产品正确后按以下方式进行检验作业：

        - 注塑每两小时检查一次，每次在正生产的机台上检查两模，在没满箱的箱子内抽20PCS检验作业员的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“注塑车间巡检终检记录表”；

        - 烫金、印刷每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“烫印车间巡检终检记录表”上；

        - 组装每两小时检查一次，每次线抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“组装车间巡检记录表”和“成品质量控制终检记录表”上；

        - 喷涂每两小时检查一次，每次在线抽查20件检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“喷涂车间巡检记录表”上

        - 冲压每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。

          - 冲压连续模区域巡检时用“冲压巡检记录表”，转出检同时记录在此表内。

          - 冲压单工位区域巡检时用“冲压巡检记录表”，转出检记录“转出检验记录表”中。

        - 抛光每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。完成后对已满箱产品按抽样计划进行终检抽检，检测结果记录在“抛光检验记录表”。

        - 氧化按框收货，检测结果记录在“氧化检验报表”

        - 植绒每两小时检查一次，每次抽查20PCS检验产品的品质状况。检测结果记录在“植绒检验记录表”。

        - 全检车间使用“出货检验报告”进行填写。

    - 制程检验如发现异常应及时知会当班技术员或班长进行处理，如产生的质量异常已造成批量不合格（大于等于两个巡检周期），检验员应开出“品质异常单”，按《不合格品控制程序》由品质课长提出处置意见交生产和相关的部门评审，并按最终评审结果处理，跟进异常改善结果。

    - 每班巡检时要注意首箱与尾箱必检。

  - 未件检查：

    - 未件检查适用于注塑车间；

    - 当量产够数，生产单位送样进行末检,注塑1整模（包括模具有异常堵穴之产品-特殊情况打不出异常穴的需注明），品管对产品外观进行确认、判定，不再对尺寸及功能进行确认：

    - 末件确认合格，则写“末件确认单”
      给生产单位签名确认；

    - 末件确认不合格，则写“末件确认单”提供给生产单位负责人，以此作为修模依据，同时对生产的产品马上进行追溯，以免不良品流入下一制程。

  - 产品的判定及标识：

    - 合格产品可在外箱标签盖上蓝色“合格章”

    - 当制程检验中发现异常时，需将不良样品呈上一级品质主管审核确认，如确认不合格，开立“品质异常单”，并将产品外箱上贴“黄色异常标签”。不合格产品经确认需报废的需挂红色“不合格商品”标识。

    - 生产单位在接到“品质异常单”应于24小时内返还品质部以确保时效；

    - 为了便于对表单的管理及可追溯性，“品质异常单”须统一编号：

      - 品质反馈单编号原则：类别代码+两位机台（拉线）代码+两位月份码+三位流水号，例子”ZS
      0112001
      ”注塑车间01号机12月第1份），以此类推，无机台（拉线）类异常则以00代替。

      - 品质异常单编号原则：类别代码+两位年份代码+两位月份代码+三位流水号，例子”ZS
      2204001”注塑车间22年4月份第1份报告单），以此类推。

      - 类别代码如下：

  - 品质部保留相关检验记录，“品质异常单”每天提交文员处进行统计汇总。

- 相关文件：

  - MYCAH-OP-GM-20《不合格品控制程序》

  - MYC啊-OP-GM-17《标识与可追溯控制程序》

  - MYCAH-WI-QD-001《产品抽样计划》

  - MYCAH-WI-QD-005《品质判定基准》

- 相关记录：

  - MYC-FM-QD-001品质异常单

  - MYC-FM-QD-002首件确认单

  - MYC-FM-QD-004尺寸功能检验记录表

  - MYC-FM-QD-005注塑车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-006烫印车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-007组装车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-009末件确认单

  - MYC-FM-QD-010出货检验报告

  - MYC-FM-QD-011冲压巡检记录表

  - MYC-FM-QD-012转出检验记录表

  - MYC-FM-QD-013抛光检验记录表

  - MYC-FM-QD-014氧化检验报表

  - MYC-FM-QD-015植绒检验记录表

  - MYC-FM-QD-016喷涂车间巡检终检记录表

  - MYC-FM-QD-021成品留样记录表

  - MYC-FM-QD-059 FQC终检记录表

- 相关附件：无

| 乙劳动者 | V查看 | 一个普鲁弗 |
| --- | --- | --- |

| 日期 | 版本 | 中号修改 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-04-2026 | V0 | 创建 | 纳乌雷斯锯 |

| ZS | 注塑 | 注塑成型 | ZR | 植绒 | 植绒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰 | 烫金印刷 | 烫金及印刷 | 从 | 进料（宣臻） | 接待处（宣真） |
| ZZ | 组装 | 装配 | 九 | 进料（亦宣） | Réception (Yi Xuan) |
| PT | 喷涂 | 绘画者喷 | 伊杰 | 进料（亦佳） | 接待处（亿嘉） |
| CY | 冲压 | 冲压 | 奥兹 | 出货（宣臻） | 航运（宣真） |
| PG | 抛光 | 抛光 | 牛 | 出货（亦宣） | 远征（易轩） |
| 玉华 | 氧化 | 阳极氧化 | 橙汁 | 出货（亦佳） | 航运（亿嘉） |

| ZS | 注塑 |  | CY | 冲压 |  | 从 | 进料（宣臻） |  | 牛 | 出货（亦宣） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR | 植绒 |  | ZZ | 组装 |  | 九 | 进料（亦宣） |  | 橙汁 | 出货（亦佳） |
| PT | 喷涂 |  | 玉华 | 氧化 |  | 伊杰 | 进料（亦佳） |  |  |  |
| 泰 | 烫金印刷 |  | PG | 抛光 |  | 奥兹 | 出货（宣臻） |  |  |  |